|  | 791/4.96 ®DMA 1000 СРЕДСТВО ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ФОРМЫ ЭМУЛЬГИРУЮЩЕЕСЯ СРЕДСТВО, ОСВОБОЖДАЮЩЕЕ ФОРМУ, ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ОПАЛУБОК |
| --- | --- |
| (((((((((((((((((((((((((((((((((( |
| ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ Противоклейная обработка всех типов деревянных опалубок, использованных в литом бетоне. ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ пропитка плоских деревянных опалубок пропитка грубых деревянных опалубок пропитка промышленных деревянных панелей ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DMA 1000 представляет собой продукт на основе специальных масел, примесей и эмульгаторов, разработанный в исследовательских лабораториях MAPEI. При смешивании с водой он становится белой эмульсией с превосходной устойчивостью и высокими противоклейными свойствами по отношению к бетону, что позволяет легко отдирать опалубки и придает лучший внешний вид поверхности. DMA 1000 обладает следующими преимуществами: лучшая отделка поверхности; не оставляет пятен жира, даже на белых цементах; меньше потребности в чистке опалубок; простое дешевое применение. РЕКОМЕНДАЦИИ DMA 1000 не следует использовать для: металлических опалубок; пластмассовых опалубок; неабсорбирующих опалубок. | DMA 1000 никогда не следует использовать на полную силу. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Приготовление эмульсии Налейте 20 частей воды в чистую посуду и медленно перемешайте с 1 частью по объему с DMA 1000. Тщательно перемешивайте до тех пор, пока не получится белая эмульсия. Для новых или сильноабсорбирующих досок рекомендуется эмульсия с 5-10 частями воды и 1 частью по объему DMA 1000. Нанесение эмульсии Нанесите эмульсию DMA 1000 на деревянную опалубку кистью, мастерком или пульверизатором. Перед нанесением эмульсии поверхность опалубки должна быть сухой или лишь слегка влажной. Обычно требуется только один слой покрытия DMA 1000. | Однако, если опалубка новая и сильноабсорбирующая, рекомендуется второй слой покрытия. Подождите 3-4 часа перед помещением в бетон. Чистка Инструменты, использованные для приготовления и нанесения DMA 1000 можно очистить водой сразу же после применения. Когда вода испарится через несколько часов, остатки масла на инструментах можно удалить только растворителем (этиловый спирт, трихлорэтилен и т.п.). |

| Примеры опалубок, обработанных СРЕДСТВОМ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ФОРМ DMA РАСХОД 10-30 г/м2. УПАКОВКА DMA 1000 имеется в 200 л бочках и 23, 9 и 4.5 кг бочках. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Хотя технические подробности и рекомендации, содержащиеся в отчетах по данному продукту, отвечают максимуму наших знаний и опыта, всю вышеизложенную информацию надлежит, в любом случае, принимать как просто указания и подвергать проверке после дилтельного практического применения; по этой причине, кто-либо, намеревающийся использовать продукт, должен предварительно удостовериться, что он пригоден для предусмотренного применения. В любом случае, потребитель сам несет полную ответственность за любые последствия, вытекающие из применения продукта. | N.B. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕС- СИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |