# ЭКСПАНКРЕТЕ (EXPANCRETE)

## РАСШИРЯЮЩИЙ  АГЕНТ ДЛЯ  КОМПЕНСАЦИИ

## УСАДКИ  БЕТОНА   ПРИ  ВЫСЫХАНИИ

### ОПИСАНИЕ

# EXPANCRETE – это порошковая неорганическая добавка для компенсации  усадки бетона при высыхании.

# ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ –для производства бетонов и растворов с компенсированной усадкой.

Типичные случаи применения EXPANCRETE:

- Резервуары для воды, цистерны;

- Стены- перегородки;

- Промышленные полы и дорожные покрытия;

- Канализационные сооружения;

- Бетонные набережные;

- Бетонные трубы;

- Футеровка туннелей.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень расширения  зависит от количества используемого расширяющего агента, водоцементного отношения, размера и вида заполнителя, содержания и типа цемента. Расширение также зависит от времени перемешивания, температуры, метода  длительности твердения. Как правило, все факторы, ускоряющие гидратацию цементной смеси вызывают уменьшение расширения. Часть этой реакции происходит, когда смесь находится в пластичном состоянии: например, продолжительность времени перемешивания, высокие температуры или высокое водоцементное отношение вызывают уменьшение уровня расширения.

Поэтому, необходимое количество EXPANCRETE сначала определяют опытным путем, учитывая указанные выше факторы, заданный процент армирования бетона. Расширение должно быть измерено в соответствии с распределением арматуры для предохранения бетона от разрушения. Минимальный процент армирования, т.е. отношение арматурных стержней к сечению бетона должно быть ниже, чем 0,15 %.

Расширение железобетона с помощью EXPANCRETE вызывает напряжение растяжения в стали и напряжение сжатия в смеси. Предварительное сжатие, вызванное расширяющим агентом может предотвратить напряжение растяжения, вызванное усадкой смеси с превышающей силу растяжения материала, таким образом,  предотвращая разрушение бетона.

### РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не используйте EXPANCRETE для неармированного бетона.

- Не используйте EXPANCRETE для раствора, укладываемого на стройплощадке без арматурной сетки.

- Не используйте EXPANCRETE для укрепления раствора, наносимого методом  набрызга

- Не используйте EXPANCRETE в приготовлении раствора для первого слоя штукатурки

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Консистенция | порошок |
| --- | --- |
| Цвет | Светло-серый |
| Содержание активного продукта | 100 % |
| Специфическое действие | Расширяющий агент для компенсации усадки бетона и раствора |
| Побочное действие | Увеличение непроницаемости |
| Хлориды | отсутствуют |
| Санитарная безопасность | Не допускать попадания в глаза и на кожу |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ (*)

| Дозировка EXPANCRETE (% от массы цемента) | 6 |
| --- | --- |
| Дозировка MAPEFLUID N200 (% объёмн. на цемент) | 1 |
| Отношение вода/цемент | 0,48 |
| Осадка конуса, мм | 20 |
| Умеренное расширение | через 1 день | 276 |
| (μм/м ) | через 7 дней | 350 |
| Прочность при сжатии, (МПа) | через 1 день | 15 |
|  | через 7 дней | 40 |

(*) Эти данные являются средними значениями, полученными для бетона, содержащего 340 кг/м3 портландцемента – CEM II/A-L42.5R и дроблёные заполнители (макс. диаметр 25 мм).

### ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЕ

EXPANCRETE в смесь вводят вместе с другими составляющими (цемент, заполнители, вода). Время перемешивания для бетона и раствора, содержащего EXPANCRETE такое же, как для обычного бетона и раствора.

При необходимости, в бетонную смесь с EXPANCRETE может быть добавлен суперпластификатор. Начните вводить суперпластификатор автоматическим дозатором после дозирования в смесь хотя бы половины  воды. Его действие в этом случае более эффективно.

### ДОЗИРОВКА

EXPANCRETE должен использоваться  дозировке 5%- 8 % от веса цемента (5- 8 кг на каждые 100 кг цемента).

Использованное количество должно быть определено в соответствии с необходимой степенью расширения бетона или раствора.

### ТВЕРДЕНИЕ  И РАСШИРЕНИЕ

Расширение в бетоне с добавлением EXPANCRETE может  наблюдаться только если твердение происходит  во влажной среде. Полное расширение нормально происходит в течение первых 2 дней. Естественно, продолжительность влажного твердения даёт лучшие характеристики бетона с EXPANCRETE. Рекомендуется поверхность заливки часто увлажнять водой или накрывать плёнкой, пластиком в течение семи первых дней, или применить MAPECURE E – эмульсию для предотвращения быстрого испарения влаги с поверхности твердеющего бетона, при условии, что эта поверхность не будет покрываться краской, керамической плиткой и др.

#### СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ

EXPANCRETE совместима с другими продуктами МАРЕI для производства специальных бетонов, особенно с:

- MAPEFLUID PZ500 – порошковой добавкой на основе микрокремнезёма, суперпластификатором для производства высококачественного бетона, обладающего повышенной прочностью, долговечностью и непроницаемостью;

- Пластификаторами и суперпластификаторами  cерии MAPEPLAST, MAPEMIX, MAPEFLUID для увеличения механических свойств бетона;

- Золой -уноса – для  получения искусственно пуццоланизированых бетонов;

- MAPECURE Е – для  предотвращения быстрого испарения воды  с поверхности твердеющего бетона ( наливные полы);

- опалубочными смазками DMA 1000 ,DMA 2000 или DMA3000.

### ОЧИСТКА

Оборудование, использованное для перемешивания и заливки бетона и раствора с добавкой  EXPANCRETE очищается водой.

### УПАКОВКА

Поставляется в 20 кг мешках или в 10 кг растворимых в воде пакетах, на разлив.

### ХРАНЕНИЕ

В оригинальной запечатанной упаковке в сухом месте.

# ИНСТРУКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ  ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ

EXPANCRETE является раздражающим веществом и при контакте с глазами может нанести серьёзные повреждения. Избегайте контакта с глазами, кожей, защищайте дыхательные пути. Используйте защитные очки, перчатки, респиратор.

ЗАМЕЧАНИЯ

Вышеуказанные данные являются только общими указаниями. Независимо от нас условия работы и разнообразие материалов исключает какие-либо претензии, следующие из этих данных. Если у вас появятся сомнения – проведите собственные пробы.

MAPEI даёт гарантию только на то, что качество его продуктов является неизменным.