# MAPEFIBRE NS 12\ NS 18

Моноволокно длиной 12 и 18 мм, чистая полипропиленовая фибра для бетона

## ОПИСАНИЕ

Mapefibre NS 12\ NS 18 – 100% , моноволоконная, чистая полипропиленовая фибра, стойкая к щелочам,  не абсорбирующая воду. Материал специально разработан  для уменьшения образования трещин  вследствие пластической усадки на стадии схватывания и твердения бетона. Специальная моноволоконная структура позволяет легко и равномерно распределять фибру в бетонной смеси, создавая сильную матрицу, стойкую к напряжениям, которые возникают в процессе схватывания и твердения бетона.

## ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Mapefibre NS 12\ NS 18 особенно подходит для следующего:

- производство бетона  для промышленных полов, площади аэропортов и многоэтажных паркингов;

- заводское производство железобетонных панелей, труб, бетонных секций и др.;

### РЕКОМЕНДАЦИИ

### Mapefibre NS 12\ NS 18 не имеет преимуществ с точки зрения конструктивности и не может рассматриваться в качестве альтернативного решения металлическому армированию. Для подобных целей рекомендуем использовать  Mapefibre ST24  Mapefibre ST42.

Также для предотвращения образования трещин необходимо, использовать корректный состав бетонной смеси  и обеспечивать уход за бетоном (предотвращать быстрое испарение воды с поверхности твердеющего бетона).

### СПОСОБ  ПРИМЕНЕНИЯ

Добавьте Mapefibre NS 12\ NS 18 в смеситель вместе с другими компонентами смеси (цемент, заполнители, вода, добавки). Хорошо перемешайте до получения однородной массы.

# СОВМЕСТИМОСТЬ  С  ДРУГИМИ  КОМПОНЕНТАМИ

Mapefibre NS 12\ NS 18 совместимы с другими добавками, которые используют для производства высококачественного бетона и особенно с:

- суперпластификаторами серии Dynamon на основе модифицированных акриловых полимеров, для корректировки состава и консистенции смеси, сохранность её удобоукладываемости;

- Mapecure E, Mapecure S, Mapecure CA – пленкообразующие составы для предотвращения быстрого испарения воды с поверхности. Твердеющего бетона;

- Mapecrete System – инновационная технология, используемая для производства бетона со стабильным объемом;

- DMA1000, DMA2000, DMA3000 - формоотделяющие смазки фирмы Mapei для легкой распалубки бетона.

###### ДОЗИРОВКА

Обычная дозировка Mapefibre NS 12\ NS 18 составляет  600 г/м³.

###### УПАКОВКА

Mapefibre NS 12\ NS 18  поставляют  в водорастворимых бумажных  пакетиках  по 600 г. В упаковке по 30 пакетиков.

Mapefibre NS 18 поставляют также в пакетах по 25 кг

###### ХРАНЕНИЕ

Mapefibre NS 12\ NS 18  хранят 12 месяцев в сухом месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Длина фибры, мм | 12 и 18 |
| --- | --- |
| Поперечное сечение секции , мкм | 0,34 |
| Плотность (г/см³) | 0,91 |
| Точка горения | +190С |
| Точка плавления | + 590С |
| Абсорбция воды, (%) | нет |
| Стойкость к щелочам, кислотам и солям | Высокая |
| Прочность на разрыв (MПa) | 700 |
| Удлинение (%) | 15 |
| Хранение | 12 месяцев в оригинальной упаковке в сухих условиях |
| Таможенный класс | 5404 90 19 |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя  всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

ДЛЯ  ПРОФЕССИОНАЛОВ