# VIBROMIX  L2

## Ускоряющая пластифицирующая добавка для бетона сухой консистенции

# ОПИСАНИЕ

Vibromix L2 – это жидкая добавка специально разработанная для производства вибропрессованных и экструдированных изделий из бетона сухой или слегка влажной консистенции.

Vibromix L2 – особенно рекомендуется использовать в холодный период года, когда необходимо быстрое развитие механической прочности бетона.

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Благодаря специальной инновационной формуле, Vibromix L2 увеличивает компактность бетона при вибрировании. Пластифицирующее и ускоряющее действие Vibromix L2 позволяет производить вибропрессованные и экструдированные элементы, даже при низких температурах, со значительно улучшенными рабочими характеристиками, такими как механическая прочность, предел прочности на разрыв. Увеличивается  долговечность  за счет уменьшения абсорбции воды. Уменьшается образование выцветов на  поверхности и увеличивается стойкость к истиранию.

Vibromix L2 - почти не меняет реологических свойств свежего бетона и может использоваться в производственном цикле.

Vibromix L2 особенно подходит для:

- Производства вибропрессованных изделий, таких как блоки, самофиксирующиеся элементы, перфорированные изделия, бордюры, трубы и др.;

- Производство экcтрудированных изделий, таких как напольные плиты в форме пчелиных сот, трубы больших диаметров;

- Производство изделий в холодном климате взамен Vibromix L1.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Vibromix L2 – добавка на основе водного раствора активного полимера и ускорителя твердения. Они способствуют вибропрессованию свежего бетона.  Добавка значительно улучшает характеристики и внешний вид отформованных бетонных элементов. Как факт, повышенная компактность позволяет производить серийные элементы с меньшим количеством дефектов и улучшенной поверхностью.

# СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Добавка Vibromix L2 совместима с другими добавками, которые используются для производства высококачественного бетона, особенно с:

•  Vibromix S – для устранения выцветов и уменьшения абсорбции;

• Dynamon HAA, Antigelo S или  Antigelo S Liquido – ускорители твердения для достижения высокой механической прочности в короткие сроки твердения, даже в холодную погоду;

• Mapeplast SF, порошковая добавка на основе микрокремнезема для изготовления высококачественного бетона (прочность, непроницаемость, долговечность);

• DMA 1000, DMA 2000 или DMA 3000 - формоотделяющие смазки для освобождения бетона от опалубки;

# ПРИМЕНЕНЕНИЕ

Добавьте Vibromix L2 в смеситель после всех остальных компонентов (цемент, заполнители, вода, красители). Перемешивайте до получения однородной массы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Консистенция | жидкость |
| --- | --- |
| Цвет | коричневый |
| Плотность по ISO 758 (г/см³) | 1,15 + 0,03 при +200С |
| Содержание сухого продукта по EN 480-8(%) | 30,0 ±1,5 |
| Основное действие | Активатор уплотнения для вибропрессованного бетона |
| Дополнительное действие | Ускоритель твердения |
| Классификация, согласно EN934-2 | Водоредуцирование, пластификация, таблица 2. |
| Растворимые в воде хлориды по EN 480-10(%) | <0,1 (отсутствуют по EN 934-2) |
| Содержание щелочей (в эквиваленте Na 2О) по EN 480-12(%) | <4,0 |
| рН, согласно ISO 4316 | 8,5±1 |
| Хранение | 12 мес. Защищать от мороза |
| Санитарная безопасность | не опасна |
| Таможенный класс | 3824 40 00 |

###### ДОЗИРОВКА

###### 0,2 л – 0,8 л на 100 кг цемента

###### УПАКОВКА   Vibromix L2 поставляется  в бочках по 200 л, цистернах по 1000 л, на разлив

###### ХРАНЕНИЕ  В закрытой упаковке, защищать от мороза.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРИМЕНЕНИИ

Vibromix L2 - не является опасным продуктом по правилам классификации добавок. Рекомендуется использовать защитные перчатки и очки и соблюдать общие правила. Для получения более подробной информации  смотрите паспорт безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя  всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

ДЛЯ  ПРОФЕССИОНАЛОВ