# MAPECURE SRA 25

Жидкая добавка для уменьшения усадки бетона

ОПИСАНИЕ

Mapecure SRA 25 - жидкая добавка, не содержит хлоридов и расширяющих агентов. Mapecure SRA 25 разработана и изучена в исследовательских лабораториях   MAPEI, для предотвращения  гидравлической усадки систем, содержащих цемент.

ПРИМЕНЕНИЕ

Mapecure SRA 25 особо рекомендуется для:

• изготовления бетонных промышленных полов внутри и снаружи помещений;

• снижения образования возможных трещин в железобетоне, вследствие гидравлической усадки;

• бетона  с очень низкой или нулевой конечной усадкой при использование расширяющегося материала Expancrete (Mapecrete System).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapecure SRA 25 - специальная жидкая добавка в бетон для предотвращения возникновения трещин вследствие гидравлической усадки бетона.

Mapecure SRA 25 - способствует уменьшению наличия воды внутри капиллярных пор на поверхности материала.  Добавка уменьшает давление воды на стенки пор, обеспечивает прочность поверхности и резкое снижение образования трещин.

Mapecure SRA 25 - может использоваться в комбинации с расширяющимся материалом Expancrete (Mapecrete System), что способствует созданию бетона с нулевой гидравлической усадкой и постоянным объемом.

## Используя  Mapecure SRA 25  и продукты  Mapecrete System необходимо  правильно спроектировать состав бетона, учитывать соотношение вода/цемент и  заполнители/цемент, совместимость всех компонентов смеси. Кроме того, в особо  жестких  условиях окружающей среды с высокими температурами и сильной вентиляцией,  уместно  обеспечить уход за твердеющим бетоном, чтобы он созревал во влажных условиях, без испарения влаги с поверхности. Для этого можно использовать специальные пленкообразующие материалы (Mapecure E и Mapecure S) или традиционные приспособления (периодическое увлажнение поверхности бетона, накрывание пленкой или мокрой мешковиной и др.)

## СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ

Mapecure SRA 25 совместима с другими продуктами для приготовления специальных бетонов:

•  cуперпластификаторами серии DYNAMON – добавок на основе акриловых полимеров, понижающих водо/цементное отношение;

•  DYNAMON HAA и Antigelo S – добавки ускорители твердения для достижения высокой механической прочности в холодных климатических условиях;

• MAPEPLAST SF - порошковая добавка на основе микрокремнезема для производства бетона высшего качества (прочность, непроницаемость, долговечность);

## • EXPANCRETE - расширяющий агент для производства бетона с компенсированной усадкой (Mapecrete System);

• “DMA 1000”, “DMA 2000” или “DMA 3000”- формоотделяющие смазки для отделения бетона от опалубки;

• Mapecure E и Mapecure S – эмульсия для защиты поверхности бетона от быстрого испарения воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Консистенция | жидкость |
| --- | --- |
| Цвет | Светло-янтарный |
| Плотность | 0,99 + 0,02 кг/л при +200С |
| Специфическое действие | Снижение гидравлической усадки |
| рН | 8 +1 |
| Хранение | 12 месяцев. Не замораживать |
| Класс опасности согласно европейской норме ЕС 99/45: | Раздражающее Перед употреблением прочесть параграф "Инструкция по технике безопасности" и сведенья, приведенные на упаковке и паспорте безопасности материала |
| Код ТН ВЕД | 3824 40 00 |

### СПОСОБ  ПРИМЕНЕНИЯ

Добавьте Mapecure SRA 25  в бетономешалку после всех остальных компонентов (цемент, заполнители, вода). Перемешивайте до получения однородной массы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В зависимости от дозировки Mapecure SRA 25, снижается механическая прочность в возрасте 28 суток на 5 %.

###### ДОЗИРОВКА  По объёму:   1-2 л  на каждые 100 кг цемента.

###### УПАКОВКА  Поставляется  наливом, в бочках по 200 л и цистернах по 1000 л

###### ХРАНЕНИЕ  В закрытой упаковке 12 месяцев, защищать от мороза.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Данный материал содержит раздражающие вещества, которые в контакте с телесной влагой приводит к раздражающей щелочной реакции и аллергическим явлениям у предрасположенных к этому людей. Следует использовать защитные перчатки и очки. Более подробные сведения приведены в паспорте по технике безопасности.

ПРОДУКТ  ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя  ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

По запросу предоставляется дополнительная информация относительно данного продукта.

Компания MAPEI даёт гарантию  на то, что качество её продукта является неизменным