Mapefloor I 300 SL TRP

Двухкомпонентный прозрачный эпоксидный финишный материал с низкой тенденцией к пожелтению, наносится толщиной в 1 мм как финишное покрытие поверх эпоксидных наливных полов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Mapefloor I 300 SL TRP применяется внутри помещений общественного пользования как финишное покрытие для декоративных промышленных полов, подверженных незначительным транспортным нагрузкам, например в магазинах, отелях, на ресепшенах и т.д. Mapefloor I 300 SL TRP - непроницаемый, химически стойкий и износоустойчивый материал, который также применяться как финишный слой для декоративных промышленных полов в ресторанах, барах, выставочных залах и т.д.

Некоторые примеры использования

- Самовыравнивающиеся финишное прозрачное покрытие для декоративных промышленных полов, подверженных незначительным пешеходным нагрузкам, в торговых центрах.

- Применяется для декоративных полов в бутиках, выставочных залах, барах, ресторанах и салонах красоты.

- Для декоративных полов на ресепшенах в отелях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapefloor I 300 SL TRP – двухкомпонентный прозрачный эпоксидный материал с низкой тенденцией к пожелтению, производится в соответствии с формулой, разработанной исследовательскими лабораториями Мапеи.

Mapefloor I 300 SL TRP применяется как для обустройства декоративных промышленных полов с высокими эстетическими требованиями, так и как финишное покрытие, которое повышает стойкость поверхности, а также придает ей приятный глянцевый внешний вид.

После затвердевания Mapefloor I 300 SL TRP, поверхность отличается высокой стойкостью к воздействию химических веществ, износу, алкоголю, разбавленным щелочам, а также легкостью в очистке.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не наносите Mapefloor I 300 SL TRP при температуре ниже +10°С и выше +30°С.

- Не используйте игольчатые валики при работе с Mapefloor I 300 SL TRP.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка основания

Обрабатываемая поверхность должна быть крепкой, очищенной от пыли, грязи, воска, масел и других веществ, которые препятствуют адгезии финишного материала.

Перед нанесением материала поверхность необходимо очистить от пыли при помощи промышленного пылесоса.

Приготовление и нанесение Mapefloor I 300 SL TRP

Mapefloor I 300 SL TRP состоит из двух компонентов, которые необходимо смешать между собой. Вылейте компонент В (катализатор) в компонент А (смола) и перемешайте в течение 3 минут миксером на низких оборотах до получения однородной массы.

С помощью зубчатого шпателя №7 нанесите слой Mapefloor I 300 SL TRP толщиной в 1 мм (максимум 1,5 мм). Не рекомендуется наносить более толстые слои, поскольку трехмерный эффект прозрачного финишного покрытия будет ограничен, в конечном итоге финишное покрытие будет выглядеть матовым.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения) |
| --- |
| СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА |
|  | компонент А | компонент В |
| Цвет: | прозрачный/опаловый | прозрачный |
| Консистенция: | жидкость | жидкость |
| Содержание сухих веществ (%): | 100 | 100 |
| Плотность (г/см3): | 112 | 1 |
| Вязкость при +23°С (mPa·s): | 800 | 270 |
| Срок хранения: | 12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке |
| Классификация рисков в соответствии с ЕС 1999/45: | раздражитель, опасный для окружающей среды. | разъедающий |
|  | Перед применением ознакомьтесь с параграфом «Инструкция по технике безопасности при приготовлении и нанесении», информацией на упаковке и в паспорте безопасности на данный материал |
| Таможенный код: | 3208 90 91 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕНИЯ (при +23°С и 50% отн. вл.) |
| Пропорция замеса: | компонент А : компонент В = 100 : 50 |
| Цвет замеса: | прозрачный |
| Консистенция замеса: | жидкость |
| Плотность замеса (кг/м3): | 1,080 |
| Вязкость замеса (mPa·s): | 800-1000 |
| Жизнеспособность замеса: | приблизительно 30 минут |
| Температура нанесения: | от +5°С до +35°С |
| Окончательное затвердевание: | 7 дней |
| КОНЕЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Прочность на сжатие (Н/мм2) (ASTM D 695): | 55 |
| Прочность на изгиб (Н/мм2) (ISO 178): | 25 |
| Прочность на растяжение (Н/мм2) (ASTM D 638): | 30 |
| Адгезия к бетону (Н/мм2): | > 1,5 (точка отрыва) |
| Высыхание при +23°С и 50% отн.вл.: | 6 часов |
| Легкие пешие нагрузки +23°С и 50% отн.вл.: | через 24 часа |
| Твердость по Шору D: | 80 |
| Износоустойчивость (тест Табера на износ) (диск - вес- 1000 оборотов) определяется через потерю веса (DIN 52108) (мг): | 80 |

РАСХОД

Mapefloor I 300 SL TRP: от 1 до 1,5 кг/м2.

Очистка

Инструменты, используемые для приготовления и нанесения материала Mapefloor I 300 SL TRP, легко очищаются спиртом сразу после применения. После затвердевание материала, очистка возможна только механическим способом.

УПАКОВКА

18 кг комплекты:

компонент А = 12 кг;

компонент В = 6 кг.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Mapefloor I 300 SL TRP сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев, если хранится в оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре от +5°С до +35°С. Оптимальная температура для хранения – от +15°С до +20°С.

ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ

Компонент А материала Mapefloor I 300 SL TRP является раздражителем для глаз и кожи. Компонент В является разъедающим материалом и может спровоцировать ожоги. Также является опасным при контакте с кожей и при глотании. Оба компонента А и В могут вызвать аллергическую реакцию у людей, которые страдают таким заболеванием. Работать с материалом всегда рекомендуется в защитных перчатках и очках, а также придерживаться стандартных мер безопасности при работе с материалами строительной химии. При попадании в глаза тщательно промойте их обильным количеством воды и обратитесь за помощью к врачу. Mapefloor I 300 SL TRP (компоненты А и В) являются опасными для водной среды. Не выбрасывайте материал в окружающую среду.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.