Mapefloor I 320 SL CONCEPT

Эпоксидная нивелир – масса с окрашенным гранулированным заполнителем для изготовления износостойких полов, не содержит растворителя.

Применение

Mapefloor І 320 SL CONCEPT используется внутри помещений для изготовления полов, которые подвергаются средним транспортным нагрузкам в промышленных и жилых помещениях.

Mapefloor I 320 SL CONCEPT - токонепроводящий материал, рекомендуется для изготовления пола в помещениях повышенной стерильности (залы клиник, больниц или фармацевтических предприятий).

Mapefloor I 320 SL CONCEPT используется для изготовления эстетичного износостойкого пола в общественных помещениях: барах, холлах гостиниц, офисах, столовых, учебных аудиториях, выставочных комнатах и т.д.

Примеры использования

• Изготовление полов в производственных стерильных цехах фармацевтических заводов.

• Изготовление полов в помещениях клиник, столовых и  лабораторий.

• Изготовление декоративных полов в выставочных комнатах и складских помещений.

Технические характеристики

Mapefloor I 320 SL CONCEPT – двухкомпонентная эпоксидная нивелир – масса, не содержит растворителя, изготовлена согласно формуле, разработанной научно - исследовательскими лабораториями компании Мапеи.

Mapefloor I 320 SL CONCEPT характеризуется хорошей механической прочностью, износостойкостью и токонепроводимостью, используется внутри помещений с повышенными требованиями  к стерильности.

После затвердевания поверхность Mapefloor I 320 SL CONCEPT становится очень гладкой, ровной, легко моющейся и удобной в эксплуатации.

Mapefloor I 320 SL CONCEPT поставляется в различной цветовой гамме, что способствует качественной укладке промышленного пола и приданию поверхности лучшего эстетичного вида.

Важная информация

• не используйте Mapefloor I 320 SL CONCEPT при низких температурах ниже + 8°C и выше + 35°C.

Нанесение

Подготовка основания

Основание должно быть крепким, обезпыленным, очищенным от грязи, лакокрасочных материалов, воска, масел и других загрязнений.

Поврежденные участки основания должны быть отремонтированы до нанесения Mapefloor I 320 SL CONCEPT.

Сильно разрушенные поверхности с большими отверстиями необходимо предварительно отремонтировать цементными материалами линии Mapegrout или эпоксидным материалом Mapefloor EP19.

Перед нанесением Mapefloor I 320 SL CONCEPT поверхность необходимо тщательно очистить от пыли.

Перед нанесением грунтовки необходимо проверить уровень влажности основания. Он не должен превышать 4 %.

Приготовление и нанесение Primer SN

Для приготовления смеси добавьте компонент B (4 кг) в компонент A (16 кг) и перемешивайте миксером до получения однородной массы.

В процессе перемешивания добавьте 4 кг заполнителя Quarzo 0,5  и повторно перемешайте до получения однородной массы.

Готовый раствор Primer SN наноситься на поверхность равномерным слоем с помощью шпателя или гладкого ракеля.

Сразу после нанесения Primer SN поверхность следует посыпать песком или Quarzo 0,5 для улучшения адгезии с последующим слоем.

После затвердевания Primer SN необходимо удалить излишки песка с поверхности.

Primer SN можно смешивать с Mapecolor Paste того же цвета, что и финишное покрытие (смешайте  20 кг Primer SN с 0,7 кг Mapecolor Paste).  Готовый раствор наноситься в качестве второго слоя на предварительно прогрунтованную поверхность.

После нанесения материала, поверхность необходимо посыпать Quarzo 0,5, а после затвердевание Primer SN – удалить излишки песка с поверхности.

Подготовка и применение

Mapefloor I 320 SL CONCEPT

Для приготовления раствора смешайте два компонента Mapefloor I 320 SL CONCEPT между собой. Добавьте компонент B (отвердитель) в компонент A (смола) и перемешивайте миксером в течение  3 минут до получения однородной массы.

Готовый раствор наноситься толщиной 2 мм с помощью шпателя на предварительно прогрунтованную поверхность.

Расход

Primer SN выравнивает абсорбцию поверхности, а посыпка песком придает шероховатость.

Если Primer SN наноситься на слабо абсорбирующие поверхности  средней шероховатости, приблизительный расход составляет  0,7 кг/м2.

Mapefloor I 320 SL CONCEPT : 3 кг/м2.

Очистка

После нанесения Mapefloor I 320 SL CONCEPT инструменты очищаются спиртом. После затвердевание продукта инструменты можно очисть только механическим способом.

Расфасовка

16,8 кг комплекты:

компонент А = 13,8 кг;

компонент B = 3 кг.

Срок хранения

12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре от  + 8°C до + 35°C.

Инструкция безопасности

для приготовления и нанесения Mapefloor 320 SL CONCEPT

Компонент А может раздражать слизистую оболочку глаз и вызвать аллергическую реакцию на коже; компонент B может разъедать или провоцировать тяжелые ожоги, кроме того вредный для дыхательных путей и вызывает аллергическую реакцию на коже. Компоненты A и B могут быть причиной проявления аллергии.  При работе с материалом необходимо всегда использовать защитные перчатки и очки. В случае контакта материала с глазами необходимо промыть глаза водой и обратиться за консультацией к врачу.

Детальная информация о материале представлена в технической карте.

Для профессионалов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

Технические характеристики

Свойства материала

Цвет:                                                         Компонент А                     Компонент В

светло-серый, темно-серый    светло-желтый

светло-голубой, красный

Консистенция:                                          густой                                     жидкий

Содержание сухого вещества (%):             100

Удельный вес (г/см3):                                  1,37                                       1,0

Вязкость при  +23°C {мПa-s}:                   80.000                                    300

Клас рисков согласно

Директиви ЕС/99/45 :                    раздражитель,                  коррозийный,

опасный                             опасный

для окружающей среды

Перед использованием прочитайте

техническую карту материала

Срок хранения:                                 12 месяцев в оригинальной упаковке

Таможенный класс:                                           3208 90 91

Характеристики нанесения

(+23°С при 50% R.H.)

Пропорция замеса:                      компонент A : компонент B = 100:22

Цвет готовой смеси:                      светло-серый, темно-серый

светло-голубой, темно-голубой, красный

Консистенция готовой смеси:                              жидкость

Удельный вес (кг/м3):                                             1 320

Вязкость  готовой смеси (мПa s):                           9.300

Время обработки:                                                    20 минут

Температура помещения :                                от +8°C  до + 35°C

Полное отверждение:                                              7 дней

Окончательные характеристики

Прочность на сжатие DIN EN 196-1

- через 7 дней при +23°С (Н/мм2):                              52

Прочность на изгиб DIN EN 196-1

- через 7 дней при +23°С (Н/мм2):                              31

Адгезия к бетону DIN ISO 4624 (Н/мм2):                     > 1.5

Поверхностная твёрдость                                                75

Прочность на износ

- через 7 дней (мг)                                                             80