Mapefloor PU 410

Двухкомпонентное, бесцветное, самовыравнивающиеся, эластичное полиуретановое вяжущие.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Без растворителей, двухкомпонентная, средней эластичности полиуретановая износоустойчивая напольная система с низкой вязкостью и способностью связывать трещины на поверхности. Применяется для обустройства паркингов, многоэтажных гаражей внутри и снаружи помещений. Благодаря специальной формуле Mapefloor PU 410 применяется в системе Mapefloor Parking System как износоустойчивое покрытие для промежуточного Mapefloor PU 400 слоя (через 24 часа после нанесения)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapefloor PU 410 – двухкомпонентное покрытие на основе полиуретановых смол, разработано в соответствии со специальными формулами в исследовательских лабораториях компании МАПЕИ.

Mapefloor PU 410 обладает высокой стойкостью к образованию трещин в бетоне, даже при низких температурах - 20˚С.

Mapefloor PU 410 стойкий к механическим повреждениям.

Если поверхность Mapefloor PU 410 посыпать кварцевым песком, можно увеличить износоустойчивость и создать противоскользящий эффект на поверхности.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не наносите Mapefloor PU 410 на основания без предварительной обработки грунтовкой, если уровень влажности превышает 4%, или на основания, которые подвержены капиллярному поднятию влаги.

- Не разбавляйте Mapefloor PU 410 растворителями или водой.

- Не наносите Mapefloor PU 410 на пыльные или разрушенные основания.

- Не наносите Mapefloor PU 410 на загрязненные основания с остатками масел, смазок и т.д.

- Не делайте частичные замесы компонентов, чтобы не нарушить пропорцию замеса.

- После смешивания, не подвергайте материал воздействию источников тепла.

НАНЕСЕНИЕ

Mapefloor PU 410 может наноситься:

- как промежуточное износоустойчивое покрытие в системе Mapefloor Parking System;

- как эластичное многослойное покрытие;

- как эластичное самовыравнивающиеся покрытие.

- Промежуточное износоустойчивое покрытие в системе Mapefloor Parking System

- Через 24 часа после нанесения эластичного слоя Mapefloor PU 400 наносится готовый раствор Mapefloor PU 410. Приготовленный раствор Mapefloor PU 410 смешивается с Mapecolor Paste миксером на низких оборотах, чтобы избежать вовлечения воздуха (в каждый 18,5 кг комплект Mapefloor PU 410 добавляется 1,4 кг Mapecolor Paste в зависимости от желаемого цвета). В процессе перемешивания также в замес добавляется 30% Quartz 0.25, после все перемешивается до получения однородной массы.

- Готовый раствор выливается на пол и равномерно распределяется по поверхности гладким шпателем. Затем свеженанесенный слой обрабатывается игольчатым валиком и посыпается песком (размер гранул 0,1-0,5 мм или 0,3-0,9 мм в зависимости от требований по созданию противоскользящего покрытия, приблизительно 4 кг/м2).

- После отверждения материала, удалите излишки песка, прошлифуйте поверхность наждачной бумагой и очистите промышленным пылесосом.

- Нанесение финишного слоя Mapefloor Finish 51, предварительно смешанного с 10 % цветной пасты Mapecolor Paste. Материалы перемешивается миксером со спиральной насадкой на низких оборотах до получения однородной массы. Готовый раствор наносится равномерным слоем с помощью ракеля. Сразу после нанесения поверхность обрабатывается валиком со средними ворсом перекрестными движениями.

- 1,5-3 мм многослойное эластичное покрытие с противоскользящим эффектом.

- Подготовка основания

Поверхность должна быть гладкой, чистой, сухой и стойкой к капиллярному поднятию влаги. Стяжка на основании должна быть достаточно крепкой, чтобы выдерживать последующие нагрузки при эксплуатации. Если на поверхности есть цементное молочко, его необходимо убрать механическим способом. Перед нанесением Mapefloor PU 410, поверхность необходимо очистить от пыли.

- После тщательной подготовки основания, с помощью плоского шпателя или гладкого ракеля наносится Primer SN, смешанный с 0,4 частями Quartz 0.5. Затем свеженанесенный слой Primer SN посыпается Quartz 0.5 для улучшения адгезии следующих покрытий.

- Когда слой Primer SN затвердевает, с поверхности удаляются излишки песка пылесосом, после наносится слой Mapefloor PU 410. Для приготовления раствора Mapefloor PU 410 смешивается с Mapecolor Paste миксером на низких оборотах, чтобы избежать вовлечения воздуха (в каждый 18,5 кг комплект Mapefloor PU 410 добавляется 1,4 кг Mapecolor Paste в зависимости от желаемого цвета). В процессе перемешивания также в замес добавляется 30% Quartz 0.5, после все перемешивается до получения однородной массы.

- После нанесения, свежий слой Mapefloor PU 410 посыпается кварцевым песком (размер гранул 0,1-0,5 мм или 0,3-0,9 мм в зависимости от степени противоскользящего эффекта).

- Когда слой Mapefloor PU 410 затвердел, удалите излишки песка, прошлифуйте поверхность наждачной бумагой и очистите промышленным пылесосом.

- Нанесение финишного слоя Mapefloor Finish 51 предварительно смешанного с 10 % цветной пасты Mapecolor Paste. Смешайте миксером на низких оборотах, чтобы избежать вовлечения воздуха, со спиральной насадкой до образования однородной массы. Готовый раствор, наносится равномерным слоем при непрерывной обработке, валиком со средними ворсой перекрестными движениями.

- 2-3 мм самовыравнивающиеся эластичное покрытие.

- Подготовка основания

Поверхность должна быть гладкой, чистой, сухой и стойкой к капиллярному поднятию влаги. Стяжка на основании должна быть достаточно крепкой, чтобы выдерживать последующие нагрузки при эксплуатации. Если на поверхности есть цементное молочко, его необходимо убрать механическим способом.

- После тщательной подготовки основания, на поверхность наносится Primer SN, смешанный с 0,4 частями Quartz 0.5, с помощью плоского шпателя или гладкого ракеля. После свежий слой Primer SN посыпается Quartz 0.5 (приблизительно 1 кг/м2) для улучшения адгезии следующих покрытий.

- После затвердевания Primer SN, с поверхности удаляются излишки песка, затем наносится слой Mapefloor PU 410. Для приготовления раствора Mapefloor PU 410 смешивается с Mapecolor Paste миксером на низких оборотах (в каждый 18,5 кг комплект Mapefloor PU 410 добавляется 1,4 кг Mapecolor Paste в зависимости от желаемого цвета). В процессе перемешивания также в замес добавляется 30% Quartz 0.25, после все перемешивается до получения однородной массы. Готовый раствор выливается на пол и равномерно распределяется по поверхности 5 мм зубчатым шпателем.

- Затем поверхность обрабатывается игольчатым валиком для выравнивания толщины и удаления воздуха из покрытия.

- Когда слой Mapefloor PU 410 затвердевает, следом наносится финишный слой Mapefloor Finish 51. Для приготовления раствора Mapefloor Finish 51 смешивается с 10 % цветной пастой Mapecolor Paste миксером на низких оборотах до образования однородной массы. Готовый раствор наносится однородным слоем, который раскатывается валиком со средним ворсом перекрестными движениями. Для создания незначительного противоскользящего покрытия, в раствор добавляется 3-10% Mapefloor Filler.

Внимание: Расход Primer SN зависит от температуры окружающей среды. При низких температурах расход уменьшается, при высоких температурах – увеличивается.

РАСХОД

- Промежуточный износоустойчивый слой в Mapefloor Parking System

- ПЕРВЫЙ СЛОЙ

Mapefloor PU 410 + Mapecolor Paste			1 кг/м2

смешанный с Quartz 0.25				0,3 кг/м2

посыпанный песком 0,1-0,5				4 кг/м2

- ФИНИШНЫЙ СЛОЙ

Mapefloor Finish 51+ Mapecolor Paste			0,2 кг/м2

- 1,5-3 мм многослойное эластичное покрытие с нескользящим эффектом

- ПЕРВЫЙ СЛОЙ

Primer SN						0,7 кг/м2

Посыпанный Quartz 0.5 по свежему слою		3 кг/м2

- ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ

Mapefloor PU 410 + Mapecolor Paste			0,9 кг/м2

смешанный с Quartz 0.5					0,27 кг/м2

Посыпанный песком 0,1-0,5 по свежему слою		3 кг/м2

- ФИНИШНЫЙ СЛОЙ

Mapefloor Finish 51+ Mapecolor Paste			0,2 кг/м2

- 2-3 мм самовыравнивающиеся эластичное покрытие

- ПЕРВЫЙ СЛОЙ

Primer SN						0,7 кг/м2

посыпанный Quartz 0.5 по свежему слою		0,5 кг/м2

- ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ

Mapefloor PU 410 (включая Quartz 0.25)

+ Mapecolor Paste					4 кг/м2

- ФИНИШНЫЙ СЛОЙ

Mapefloor Finish 51+ Mapecolor Paste			0,2 кг/м2

УПАКОВКА

18,5 кг комплекты:

- компонент А = 15 кг;

- компонент В = 3,5 кг.

СРОК ХРАНЕНИЯ

6 месяцев в оригинальной упаковке при температуре от + 10˚С до + 30˚С.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И УКЛАДКЕ

Компоненты А и В Mapefloor PU 410 являются вредными, если их вдыхать, могут вызвать аллергическую реакцию. Работать с материалом рекомендуется в респираторах, защитных перчатках и очках. Также, помещения, где будет наноситься материал, должны хорошо проветриваться. При головокружении или плохом самочувствии обратитесь за медицинской помощью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
| СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА |
|  | Компонент А | Компонент В |
| Цвет: | нейтральный | соломенный |
| Консистенция: | вязкая жидкость | вязкая жидкость |
| Плотность (г/см3): | 1,2 | 1,2 |
| Вязкость при +23˚С (mPа*s): | 9,600 (# 5 – 10 об/мин) | 15-30 |
| Срок хранения: | 6 месяцев в оригинальной упаковке |
| Класс опасности согласно ЕС 1999/45: | опасный опасный Перед применением ознакомьтесь с информацией на упаковке и в паспорте безопасности. |
| Таможенный код: | 3909 50 90 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕНИЯ (при +23˚С и 50% относительной влажности) |
| Пропорция замеса: | Компонент А : компонент В = 81 : 19 |
| Цвет замеса: | нейтральный |
| Консистенция замеса: | жидкость |
| Жизнеспособность замеса при +20˚С: | 41 минута |
| Температура нанесения: | от +8˚С до +35˚С |
| ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при +23˚С и 50% относительной влажности) |
| Высыхание: | 2-4 часов |
| Легкие пешие нагрузки: | через 24 часа |
| Окончательное твердение: | 7 дней |
| Удлинение (DIN 53504) (%): | приблизительно 180 |
| Твердость А по Шору через 28 дней: | 89 |